ICS 77.150.10

H 61

GB/T 8733－20××

代替GB/T 8733-2007

铸造铝合金锭

Aluminum Alloy Ingots For Castings

（讨论稿）

20XX－XX－XX发布                                    20XX－XX－XX实施

前    言

本标准代替GB/T 8733—2007《铸造铝合金锭》。

本标准与GB/T 8733—2007相比，主要变化如下：

——增加了新的合金牌号。

——增加了力学性能要求。

——给出了铸造铝合金含渣量的检验方法，用于评定铸造铝合金的含渣量

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准负责起草单位：包头铝业有限公司、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、新疆众和股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8733—1988、GB/T 8733—2000、GB/T 8733—2007。

铸造铝合金锭

1　范围

本标准规定了铸造铝合金锭的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于铝合金铸件用的铸造铝合金锭（以下简称铸锭）。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 229                金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 231.1              金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 3246.2             变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法

GB/T 4338               金属材料 高温拉伸试验方法

GB/T 7999               铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170               数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16865              变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432              变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 25745              铸造铝合金热处理

YB/T 025                包装用钢带

JB/T 7946.3              铸造铝合金金相 铸造铝合金针孔

3  要求

3.1  铸锭合金牌号

3.1.1  合金牌号采用三位数字（或三位数字加一位英文字母）加小数点再加数字的形式表示，示例如下：

3.1.2  牌号的第一位数字表示合金组别，合金组别按主要合金元素确定，如表1所示。

3.1.3  牌号的第二、三位数字为合金顺序号，用以标识同一合金组中不同的铸造铝合金锭。

3.1.4  小数点后的数字为改型序号，用来标识化学成分近似相同的同种铝合金中，个别组成元素（如细化晶粒用合金元素）相异或元素含量有微小差别的不同改型合金。

3.1.5  位于牌号最前面或小数点前面的英文字母为类型标识代号，用来标识化学成分近似相同的同种铝合金锭的不同类型。

表1

| 组别 | 牌号系列 |
| --- | --- |
| 以铜为主要合金元素的铸造铝合金锭 | 2xx.x |
| 以硅、铜和（或）镁为主要合金元素的铸造铝合金锭 | 3xx.x |
| 以硅为主要合金元素的铸造铝合金锭 | 4xx.x |
| 以镁为主要合金元素的铸造铝合金锭 | 5xx.x |
| 以锌为主要合金元素的铸造铝合金锭 | 7xx.x |
| 以钛为主要合金元素的铸造铝合金锭 | 8xx.x |
| 以其他元素为主要合金元素的铸造铝合金锭 | 9xx.x |
| 备用组 | 6xx.x |

3.2  化学成分

3.2.1  铸造铝合金锭化学成分应符合表2的规定。

### 3.2.2  食品、卫生工业用铸锭，其杂志Pb、As、Cd的质量分数均不得大于0.01 %。

### 3.2.3  需方要求调整表2中规定的元素极限值，或对表中未规定的其他杂质元素含量有要求时，可与供方另行协议。

3.2.4  分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行。修约数位应与表2及3.2.2条和有关协议所规定元素极限值数位一致。

## 3.3  外观质量

## 铸锭表面应整洁，不允许有霉斑及外来夹杂物。但允许有轻微的夹渣及修整痕迹或因浇注收缩而引起的轻微裂纹存在。

## 3.4  针孔度

铸锭针孔度 （不包括疏松和缩孔）不大于JB/T 7946.3的三级。

## 3.5  断口组织

铸锭断口组织应致密，不允许有熔渣及夹杂物。

## 3.6  力学性能

## 3.6.1  需要检测力学性能的铸锭，采用金属型单铸试样测定拉伸性能，其中室温拉伸性能应符合表3的规定，高温拉伸性能、硬度、冲击吸收能量等指标，可由供需双方协商确定并在合同中注明 。

表3

| 室温拉伸性能 |
| --- |
| 抗拉强度（Rm） MPa | 断后伸长率 （A） % |
| 180 | 0.5 |

### 3.6.2  对于其他的铸造方法和试样状态，其力学性能由供需双方协商确定。

### 3.6.3  需方如有其他特殊性能要求，可由供需双方另行协议。

3.7  含渣量

需要检测含渣量的铸锭，铸锭的含渣量不大于三级，如表4。

表4

| 异质颗粒数/被检测断面总数 | 含渣量等级 |
| --- | --- |
| 异质颗粒数/被检测断面总数≤0.1 | 一级 |
| 0.1＜异质颗粒数/被检测断面总数≤0.25 | 二级 |
| 0.25＜异质颗粒数/被检测断面总数≤0.5 | 三级 |
| 0.5＜异质颗粒数/被检测断面总数≤1.0 | 四级 |
| 异质颗粒数/被检测断面总数＞1.0 | 五级 |

## 3.8  其他

## 3.8.1  铸锭形状、规格应便于包装、运输及使用。

## 3.8.2  铸锭显微组织、力学性能其它要求由供需双方具体商定。

# 4  试验方法

## 4.1  化学成分分析方法

4.1.1  化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法。

### 4.1.2  当表2中未列出的某些“其他”元素的质量分数超出了本标准对其“单个”或“合计”的限定值时，供方应对这些元素进行分析。

## 4.2  外观质量检验方法

应以目视检验外观质量。

## 4.3  针孔度检验方法

## 铸锭针孔度按JB/T 7946.3的规定进行检验。

## 4.4  断口组织检验方法

## 应以目视检验断口组织。

## 4.5  力学性能检验方法

## 4.5.1  室温拉伸试验按GB/T 16865规定的方法进行。

## 4.5.2  高温拉伸试验按GB/T 4338规定的方法进行。

## 4.5.3  硬度试验按GB/T 231.1规定的方法进行。

### 4.5.4  冲击性能试验按GB/T 229规定的方法进行。

4.5.5  试样热处理状态按GB/T 25745规定的方法进行。

4.6  含渣量检验方法

铸锭含渣量按附录B的规定进行检验。

4.7  显微组织

铸锭显微组织试验按GB/T 3246.2规定的方法进行。

# 5    检验规则

## 5.1  检查和验收

### 5.1.1  铸锭由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

### 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量的异议，应在收到产品之日起十日内提出；属于化学成分及其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方在需方共同进行仲裁取样。

## 5.2 组批

铸锭应成批提交检验，每批应由同一牌号、同熔炼号的合金组成。批重应不大于10 t。

## 5.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、外观质量、针孔度、力学性能、含渣量及合同中要求按批检验的项目（如断口组织、显微组织等）的检验。

## 5.4  取样和制样

### 5.4.1 化学成分取样和制样

化学成分取样和制样应按GB/T 17432的规定进行。

### 5.4.2 外观质量检验取样

铸锭应逐块进行外观质量的检验。

## 5.4.3  针孔度检验用试样

### 从该批铸锭中任取一锭，在浇口对面锭长四分之一处，锯切厚度为25 mm～30 mm的针孔度检验用试样，将其断面加工至表面粗糙度Ra值不大于1.6 μm，并用汽油、酒精或丙酮清洗干净。

5.4.4  断口组织检验用试样

## 应从该批（炉）铸锭中任取一锭，在浇口对面锭长四分之一处，由底部锯至不大于锭厚三分之一处，打断铸锭即制得试样。

### 5.4.5  力学性能检验用试样

### 5.4.5.1  室温抗拉强度及断后伸长率检验用试样宜采用不经加工的金属型单铸试样，其形状和尺寸如图1。

说明：

r——过渡圆弧半径，≥25 mm；

do——平行长度直径，12 mm±0.25 mm；

Lo——原始标距，5 d0；

Lc——平行长度，≥L0＋d0。

图1

### 5.4.5.2  高温抗拉强度及断后伸长率检验用试样宜采用图1的金属型单铸试样，经机加工后其形状和尺寸如图2。

说明：

r1、r2—过渡圆弧半径，≥10 mm；

do——平行长度直径，10 mm±0.1 mm；

Lo——原始标距，5 d0；

LT——台阶间距，≥L0＋2d0。

图2

### 5.4.5.3  硬度检验用试样，可用未经拉伸试验的拉伸试样端头，并应符合GB/T 231.1的有关规定。

### 5.4.5.4  冲击性能检验用试样，可采用12 mm×12 mm×60 mm的矩形试样，并应符合GB/T 229的有关规定。

5.4.6  含渣量检验取样

铸锭含渣量按附录B的规定进行检验取样。

## 5.5  检验结果的判定

### 5.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

### 5.5.2  针孔度、断口组织、力学性能、显微组织检验结果不合格时，取双倍数量的试样重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格；如其中仍有不合格，判该批产品不合格。

### 5.5.3  外观质量不合格时，判该块铸锭不合格。

5.5.4  含渣量检验结果的判定按附录B的规定进行。

# 6   标志、包装、运输、贮存

## 6.1  标志

铸锭表面应清晰地标示出生产厂标志、合金牌号、熔炼号。

## 6.2  包装、运输、贮存

### 6.2.1  堆垛应整齐。

### 6.2.2  铸锭打捆形式采用“#”字形或其他形式。

### 6.2.3  铸锭打捆可采用钢带或其他材料，但应保证不散捆。

### 6.2.4  打捆用的钢带表面应进行防锈处理，选用时应按YB/T 025的有关型号选取。

### 6.2.5  铸锭按牌号堆放、贮存和运输，不得混号，并注意防雨、防潮、防腐蚀，运输、贮存铸锭的场所应清洁。

## 6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 批号或熔炼号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果及技术监督部门检印；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# 7  订货单内容

本标准所列合金锭牌号的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 数量（重量）；

- 本标准编号；

- 化学成分、包装方式等其他特殊要求。

附录A

（规范性附录）

A．1  概述

本附录给出了铸造铝合金含渣量的实验方法及检验方法，用于评定铸造铝合金的含渣量。

A．2  术语定义

A．2．1  K模

用于铸造铝合金含渣量测定的样件（见图A.1）。

图A.1

A．2．2  K模模具

用于制取K模的模具（见图A.2）。

图A.2

A．2．3  异质颗粒物

异质颗粒物指K模断口中含有的氧化物和外来夹杂物（见图A.3）。

| 含渣量检测示意图片 |
| --- |
|  | 断口整洁 | 正常断口组织 |
|  | 缩松 |  |
|  | 氧化物 | 异质颗粒种类 |
|  | 外来夹杂物 |  |

图A.3

A．2．4  K值

K值指异质颗粒在断面里的数量除以被检测断面的总数所得的系数，用于代表铝液含渣量的水平。

A．3  实验方法

A．3．1  浇注前，模具应预热到100 ℃～200 ℃之间。

A．3．2  去除铝液表面氧化膜后，舀取铝液浇铸K模试样，其外观应充型完好、无重大缺陷。

A．3．3  K模试样应冷却到室温后打断捆绑，摆放方法如图A.1。

A．4  检验方法

A．4．1  以5个K模为一组进行含渣量测定，5组试样20个检测面，同一个打断截面获得的两个检测面作为一个检测断面（如1-b与2-a为一个检测断面），一个检测断面对应的异质颗粒属于同一个异质颗粒。

A．4．2  以目视的方法检测断面上异质颗粒物的数量。

A．4．3  K值计算方法如下：

式中：

n——异质颗粒在断面里的数量，单位为个；

N——被检测断面的总数，单位为个。

表2

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2006（E）的 合金类型 Alloy Group | 质量分数，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 1 | 201Z.1 | AlCu | 0.30 | 0.20 | 4.5～5.3 | 0.6～1.0 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | — | 0.15～0.35 | 0.20 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |  |
| 2 | 201Z.2 |  | 0.05 | 0.10 | 4.8～5.3 | 0.6～1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | — | 0.15～0.35 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 3 | 201Z.3 |  | 0.20 | 0.15 | 4.5～5.1 | 0.35～0.8 | 0.05 | — | — | Cd： 0.07～0.25 | 0.15～0.35 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 4 | 201Z.4 |  | 0.05 | 0.13 | 4.6～5.3 | 0.6～0.9 | 0.05 | — | 0.10 | Cd： 0.15～0.25 | 0.15～0.35 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 5 | 201Z.5 |  | 0.05 | 0.10 | 4.6～5.3 | 0.30～0.50 | 0.05 | B： 0.01～0.06 | 0.10 | Cd： 0.15～0.25 | 0.15～0.35 | 0.05～0.20 | V： 0.05～0.30 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 6 | 210Z.1 |  | 4.0～6.0 | 0.50 | 5.0～8.0 | 0.50 | 0.30～0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 7 | 295Z.1 |  | 1.2 | 0.6 | 4.0～5.0 | 0.10 | 0.03 | — | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 8 | 304Z.1 | AlSiMgTi | 1.6～2.4 | 0.50 | 0.08 | 0.30～0.50 | 0.50～0.65 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.07～0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 9 | 312Z.1 | AlSi12Cu | 11.0～13.0 | 0.40 | 1.0～2.0 | 0.30～0.9 | 0.50～1.0 | 0.30 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 10 | 315Z.1 | (AlSi5ZnMg) | 4.8～6.2 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.45～0.7 | Sb：0.10～0.25 | 1.2～1.8 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2006（E）的 合金类型 Alloy Group | 质量分数，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 11 | 319Z.1 | AlSi5Cu | 4.0～6.0 | 0.7 | 3.0～4.5 | 0.55 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.05 | 0.20 | Cr：0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 余量 |  |
| 12 | 319Z.2 |  | 5.0～7.0 | 0.8 | 2.0～4.0 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 1.0 | 0.10 | 0.20 | Cr：0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |  |  |
| 13 | 319Z.3 |  | 6.5～7.5 | 0.40 | 3.5～4.5 | 0.30 | 0.10 | — | 0.20 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 14 | 328Z.1 | AlSi9Cu | 7.5～8.5 | 0.50 | 1.0～1.5 | 0.30～0.50 | 0.35～0.55 | — | 0.20 | 0.01 | 0.10～0.25 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 15 | 333Z.1 | AlSi9Cu | 7.0～10.0 | 0.8 | 2.0～4.0 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 1.0 | 0.10 | 0.20 | Cr：0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |  |  |
| 16 | 336Z.1 | AlSiCuNiMg | 11.0～13.0 | 0.40 | 0.50～1.5 | 0.20 | 0.9～1.5 | 0.8～1.5 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 17 | 336Z.2 | AlSiCuNiMg | 11.0～13.0 | 0.7 | 0.8～1.3 | 0.15 | 0.8～1.3 | 0.8～1.5 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | Cr：0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 18 | 354Z.1 | AlSi9Cu | 8.0～10.0 | 0.35 | 1.3～1.8 | 0.10～0.35 | 0.45～0.65 | — | 0.10 | 0.01 | 0.10～0.35 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 19 | 355Z.1 | AlSi5Cu | 4.5～5.5 | 0.45 | 1.0～1.5 | 0.50 | 0.45～0.65 | Be：1.10 | 0.20 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 20 | 355Z.2 |  | 4.5～5.5 | 0.15 | 1.0～1.5 | 0.10 | 0.50～0.65 | — | 0.10 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 21 | 356Z.1 | AlSi7Mg | 6.5～7.5 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.30～0.50 | Be：0.10 | 0.20 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 22 | 356Z.2 |  | 6.5～7.5 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.30～0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.08～0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 23 | 356Z.3 |  | 6.5～7.5 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.30～0.40 | — | 0.05 | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2006（E）的 合金类型 Alloy Group | 质量分数，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 24 | 356Z.4 | AlSi7Mg | 6.8～7.3 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.30～0.40 | 0.020～0.035 | 0.10 | — | 0.10～0.15 | Ca：0.003 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |  |
| 25 | 356Z.5 |  | 6.5～7.5 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.30～0.45 | — | 0.10 | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 26 | 356Z.6 |  | 6.5～7.5 | 0.40 | 0.20 | 0.6 | 0.25～0.40 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 27 | 356Z.7 |  | 6.5～7.5 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.50～0.65 | — | — | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 28 | 356Z.8 |  | 6.5～8.5 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.40～0.6 | Be：0.15～0.40 | 0.30 | 0.01 | 0.10～0.30 | Zr：0.20 B：0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 29 | A356.2 |  | 6.5～7.5 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.30～0.45 | — | 0.05 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 30 | 360Z.1 | AlSi10Mg | 9.0～11.0 | 0.40 | 0.03 | 0.45 | 0.25～0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 31 | 360Z.2 |  | 9.0～11.0 | 0.45 | 0.08 | 0.45 | 0.25～0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 32 | 360Z.3 |  | 9.0～11.0 | 0.55 | 0.30 | 0.55 | 0.25～0.45 | 0.15 | 0.35 | — | 0.15 | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 33 | 360Z.4 |  | 9.0～11.0 | 0.45～0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.25～0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 34 | 360Z.5 |  | 9.0～10.0 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.30～0.45 | — | 0.07 | — | 0.15 | — | — | 0.03 | 0.10 |  |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2006（E）的 合金类型 Alloy Group | 质量分数，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 35 | 360Z.6 | AlSi10Mg | 8.0～10.5 | 0.45 | 0.10 | 0.20～0.50 | 0.20～0.35 | — | 0.25 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 余量 |  |
| 36 | 360Y.6 |  | 8.0～10.5 | 0.8 | 0.30 | 0.20～0.50 | 0.20～0.35 | — | 0.10 | 0.01 | Ti+ Zr：0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 37 | A360.1 |  | 9.0～10.0 | 1.0 | 0.6 | 0.35 | 0.45～0.6 | 0.50 | 0.40 | 0.15 | — | — | — | — | 0.25 |  |  |
| 38 | A380.1 | AlSi9Cu | 7.5～9.5 | 1.0 | 3.0～4.0 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 2.9 | 0.35 | — | — | — | — | 0.50 |  |  |
| 39 | A380.2 |  | 7.5～9.5 | 0.6 | 3.0～4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 40 | 380Y.1 | AlSi9Cu | 7.5～9.5 | 0.9 | 2.5～4.0 | 0.6 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | — | 0.30 | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 41 | 380Y.2 |  | 7.5～9.5 | 0.9 | 2.0～4.0 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 |  |  |
| 42 | 383.1 |  | 9.5～11.5 | 0.6～1.0 | 2.0～3.0 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 2.9 | 0.15 | — | — | — | — | 0.50 |  |  |
| 43 | 383.2 |  | 9.5～11.5 | 0.6～1.0 | 2.0～3.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | 0.20 |  |  |
| 44 | 383Y.1 |  | 9.6～12.0 | 0.9 | 1.5～3.5 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 3.0 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 |  |  |
| 45 | 383Y.2 |  | 9.6～12.0 | 0.9 | 2.0～3.5 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.8 | 0.20 | — | — | — | 0.05 | 0.30 |  |  |
| 46 | 383Y.3 |  | 9.6～12.0 | 0.9 | 1.5～3.5 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 |  |  |
| 47 | 390Y.1 | AlSi17Cu | 16.0～18.0 | 0.9 | 4.0～5.0 | 0.50 | 0.50～0.65 | 0.30 | 1.5 | 0.30 | — | — | — | 0.05 | 0.20 |  |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2006（E）的 合金类型 Alloy Group | 质量分数，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 48 | 398Z.1 | AlSi20Cu | 19～22 | 0.50 | 1.0～2.0 | 0.30～0.50 | 0.50～0.8 | RE：0.6～1.5 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 余量 |  |
| 49 | 411Z.1 | AlSi（11） | 10.0～11.8 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.45 | — | 0.07 | — | 0.15 | — | — | 0.03 | 0.10 |  |  |
| 50 | 411Z.2 |  | 8.0～11.0 | 0.55 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 51 | 413Z.1 | AlSi（12） | 10.0～13.0 | 0.6 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 52 | 413Z.2 |  | 10.5～13.5 | 0.55 | 0.10 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | — | 0.15 | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 53 | 413Z.3 |  | 10.5～13.5 | 0.40 | 0.03 | 0.35 | — | — | 0.10 | — | 0.15 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 54 | 413Z.4 |  | 10.5～13.5 | 0.45～0.9 | 0.08 | 0.55 | — | — | 0.15 | — | 0.15 | — | — | 0.05 | 0.25 |  |  |
| 55 | 413Y.1 |  | 10.0～13.0 | 0.9 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | — | 0.10 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 56 | 413Y.2 |  | 11.0～13.0 | 0.9 | 1.0 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | — | — | — | 0.05 | 0.30 |  |  |
| 57 | A413.1 |  | 11.0～13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 0.15 | — | — | — | — | 0.25 |  |  |
| 58 | A413.2 |  | 11.0～13.0 | 0.6 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | 0.10 |  |  |
| 59 | 443.1 | AlSi（5） | 4.5～6.0 | 0.6 | 0.6 | 0.50 | 0.05 | Cr：0.25 | 0.50 | — | 0.25 | — | — | — | 0.35 |  |  |
| 60 | 443.2 |  | 4.5～6.0 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | — | 0.10 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |

表2(续)

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2006（E）的 合金类型 Alloy Group | 质量分数，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 61 | 502Z.1 | AlMg（5Si） | 0.8～1.3 | 0.45 | 0.10 | 0.10～0.40 | 4.6～5.6 | — | 0.20 | — | 0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |  |
| 62 | 502Y.1 |  | 0.8～1.3 | 0.9 | 0.10 | 0.10～0.40 | 4.6～5.5 | — | 0.20 | — | — | 0.15 | — | 0.05 | 0.25 |  |  |
| 63 | 508Z.1 | AlMg（8） | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 7.6～9.0 | Be：0.03～0.10 | 1.0～1.5 | — | 0.10～0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 64 | 515Y.1 | AlMg（3） | 1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.40～0.6 | 2.6～4.0 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | — | — | — | 0.05 | 0.25 |  |  |
| 65 | 520Z.1 | AlMg（10） | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 9.8～11.0 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 66 | 701Z.1 | AlZnSiMg | 6.0～8.0 | 0.6 | 0.6 | 0.50 | 0.15～0.35 | — | 9.2～13.0 | — | — | — | — | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 67 | 712Z.1 | AlZnMg | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.55～0.70 | Cr：0.40～0.6 | 5.2～6.5 | — | 0.15～0.25 | — | — | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 68 | 901Z.1 | AlMn | 0.20 | 0.30 | — | 1.50～1.7 | — | RE： 0.03 | — | — | 0.15 | — | — | 0.05 | 0.15 |  |  |
| 69 | 907Z.1 | AlRECuSi | 1.6～2.0 | 0.50 | 3.0～3.4 | 0.9～1.2 | 0.20～0.30 | 0.20～0.30 | 0.20 | RE：4.4～5.0 | — | 0.15～0.25 | — | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 注1：表中含量有上下限者为合金元素；含量为单个数值者为最高限；“—”为未规定具体数值；铝为余量。 |  |  |
| a “其他杂质”一栏系指表中未列出或未规定具体数值的金属元素。 b 铝的质量分数为100%与质量分数等于或大于0.010%的所有元素含量总和的差值。 |  |  |

表2（新增）

| 序号 | 合金牌号 | 对应ISO3522： 2006（E）的 合金类型 Alloy Group | 质量分数，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Zr | Pb | 其他杂质a | Alb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 1 | AlSi12（Fe）-2 |  | 10.5～12.5 | 0.60～0.90 | 0.30 | 0.25 | 0.05～0.10 | — | 0.1 | — | 0.15 | — | — | — | 1.6 | 余量 |  |
| 2 | ZLD102-1 |  | 10.5～13.0 | 0.35 | 0.30 | 0.5 | 0.10 | — | 0.1 | — | 0.20 | — | — | — | 1.6 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布