GB/T 4134-201X《金锭》标准

编制说明

二〇一四年十月

目  录

一、 任务来源及必要性	1

（一） 任务来源	1

（二） 标准编制的必要性	1

（三） 标准编制的意义和目的	1

二、标准编制的原则、方法和技术依据	2

（一） 编制原则	2

（二） 编制依据	2

（三）技术路线和工作步骤	2

三、编制过程及主要工作内容	4

（一） 编制过程	4

（二） 主要工作内容	4

四、标准修订的主要内容	5

（一） 范围	5

（二） 规范性引用文件	6

（三） 要求	6

（四） 试验方法	8

（五） 检验规则	8

（六） 标志、包装、运输、贮存和质量证明书　	9

五、 标准水平分析	9

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	9

七、重大分歧意见的处理过程和依据	9

八、标准作为强制性或推荐性标准的建议	9

九、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）	9

十、废止现有有关标准的建议	9

十一其他应予说明的事项	10

十二、致谢	10

《金锭》编制说明

# 一、 任务来源及必要性

## （一） 任务来源

根据国家标准化管理委员会国标委综合[2012]50号文《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》和全国有色金属标准化技术委员会有色标字【2012】28号文《关于转发2012年国家、行业标准制（修）订的通知》的要求，江西铜业股份有限公司（以下简称江铜）负责GB/T 4134-2003《金锭》国家标准的修订任务，并与上海黄金交易所、云南铜业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、沈阳国家金银制品质检中心、水口山有色金属集团公司、贵研铂业股份有限公司、四川成都天泽贵金属有限责任公司、xxx、中国有色金属工业标准计量质量研究所等单位共同修订。标准性质为推荐性国家标准，标准计划号为20121144-Ｔ-610，项目起止时间为2012年11月～2014年10月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

江铜成立于1979年，为目前中国最大的阴极铜生产商，产能位居世界前三，在铜以及相关有色金属领域，拥有勘探、采矿、冶炼、加工为一体的完整产业链，并通过对贸易、金融、物流等相关资源的有效整合，构成领先于国内同行的发展优势；为国内铜精矿自给率最高的公司，是国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，黄金、白银、硒、碲、铼等稀贵金属和硫化工的重要生产基地；拥有八家矿山（含权益），五家冶炼厂，六家铜加工企业，三家稀散金属生产单位，一家稀土公司，以及财务公司、金瑞期货公司、国际贸易公司、物流公司等增值服务体系。2008年，实现了主要资产的整体上市，并建立了以事业部制为基本框架的现代管理体制和运行机制，2013年江铜实现销售收入316.381亿美元，位列福布斯世界500强排行第381位。

## （二） 标准编制的必要性

GB/T 4134-2003《金锭》标准发布实施近十年，对金锭的生产、贸易和使用，起到了一定的规范引导作用。但金锭冶炼原料的复杂性，金锭产品中杂质含量种类及其实测值的变化，金锭加工应用企业对金锭质量要求的变化，使得黄金交易市场与生产企业普遍感觉到GB/T 4134-2003《金锭》一方面对杂质含量要求过多，另一方面对主量关注不足，因而基本未采用该标准。一直以来，黄金产品的定位是以金融属性为主，市场关注的焦点是其主品位。基于上述原因，有必要对现行金锭标准进行修订。

## （三） 标准编制的意义和目的

通过本标准的修订、发布、实施，推广和应用将进一步优化金锭的要求，在规范市场、统一金锭的生产、交易、加工使用等方面将发挥重要的作用。符合市场运行、具有较强可操作性、以黄金的货币属性为主兼顾工业用金和其他用途的金锭标准，将引导生产厂家持续稳定地提高产品质量。

二、标准编制的原则、方法和技术依据

## （一） 编制原则

2.1.1　本标准格式按照GB/T1.1-2000标准要求编写，并符合行业标准编写模板的要求。

2.1.2　在编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、分析方法可行的原则。

2.1.3　修订的标准有利于产品的进出口，同时起到规范市场的作用。

2.1.4　修订的标准切实可行，具有可操作性。

5.1.5　修订标准充分考虑生产厂家、用户和贸易商的意见和建议。

## （二） 编制依据

2.2.1　金含量和杂质元素指标主要依据生产工艺的实际水平及客户的技术等级要求来制定。

2.2.2 《金锭》国家标准修订征求意见反馈表。

2.2.3 《金锭》国家标准修订调研纪要。

2.2.4 《金锭》国家标准修订讨论会会议纪要。

2.2.5　GB/T　4134—2003《金锭》国家标准。

2.2.6　GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定。

2.2.7　GB/T llO66  金化学分析方法。

2.2.8　LBMA(伦敦黄金市场协会)金锭交易规则要求。

2.2.9　ASTM B 562-95（2005）（美国 精炼金）。

2.2.10 ГOCT 28058-89 前苏联 金锭技术标准

## （三） 技术路线和工作步骤

1、 技术路线

本标准制定采用国际、国内资料调研，对黄金生产、贸易、使用、检测的典型企业现场调研、研讨相结合的方式开展标准资料的收集与整理工作，其中以现场调研和各单位反馈意见为主，相关企业讨论和专家研讨为辅。在广泛调研的基础上完成标准和标准编制说明的意见稿、预审稿、初审稿和送审稿。本标准制定的技术路线见图1。

2、工作步骤

根据上述技术路线，本标准编制的具体工作步骤如下：

（1）制定标准编制的工作计划；

（2）开展国内、外资料的调研、收集与整理工作；

（3）展开标准编制工作讨论，初步确定标准框架；

（4）在调研考察、检测分析的基础上编制标准意见稿；

（5）在“中国有色标准质量信息网”公告《金锭》标准征求意见稿和“金锭国家标准修订征求意见反馈表”；

（6）收集汇总调查反馈意见；

（7）现场调研与讨论“标准征求意见稿”相结合，对意见稿进行修改，形成“标准预审稿”。

（8）初审审查并修改，形成标准送审稿。

（9）参加标准审定会，形成标准报批稿。

# 三、编制过程及主要工作内容

## （一）  编制过程

标准编制过程的进度和主要工作内容见表1。

表1 编制进度和主要工作内容

| 时间进度 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2012.11 | 成立《金锭》国家标准修订起草编写组；（附：会议纪要） |
| 2012.12 | 在昆明召开金锭标准修订讨论会；（附：会议纪要） |
| 2013.1～2013.3 | 初步调研与讨论会相结合，形成标准征求意见稿，并在中国有色标准质量信息网”公告标准征求意见稿和“金锭国家标准修订征求意见反馈表”；（附：征求意见稿和征求反馈意见表） |
| 2013.1～2013.7 | 调研，广泛搜集生产厂家、用户和贸易商对标准的修改意见。同时征集主要生产厂家金锭产品中杂质含量的种类及其实测值，以查定国内金锭主要杂质元素的种类及其含量，为标准修订杂质元素要求提供依据。（附：调研纪要和反馈意见表） |
| 2013.8 | 根据调研情况与反馈意见相结合，形成预审稿，向标委会提交；（附：预审稿） |
| 2013.9～2014.9 | 由标委会安排多方进行多次讨论、依据专家意见反复修改，最终形成审定稿；（附：审定稿） |
| 2014.10 | 组织专家审定，并根据专家意见修改形成报批稿。（附：报批稿） |

## （二）主要工作内容

本标准编制的主要工作内容包括国内、外标准的收集与整理，通过技术调研、讨论会等多种渠道广泛收集生产厂家、用户和贸易商对GB/T 4134-2003《金锭》的修订意见。起草标准意见稿、预审稿和标准编制说明。

1、 国内技术资料的收集与整理

收集国内、外《金锭》的技术规范、行业标准、企业标准、技术要求等技术资料；进行技术资料的归类与总结，为制定本标准作参考。收集国内的金锭中各元素含量指标，为编制标准作参考。

2、对国内部分金锭生产厂家、加工使用企业、贸易企业、金银制品检验单位进行实地调研。

2013年3月至6月间，全国有色金属标准化技术委员会贵金属分会组织了由多家单位参加的调研活动，调研活动主要就现行标准版本的使用情况、建议修改内容以及对主起草单位提交的征求意见稿广泛听取意见，并现场进行交流考察。调研活动涉及：上海黄金交易所、上海华通铂银交易市场、国家金银制品质量监督检验中心（上海）、上海期货交易所、河南豫光金铅股份有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、金利冶炼有限责任公司、湖南鑫达银业股份有限公司、郴州金贵银业股份有限公司、富春江冶炼厂、荆门格林美新材料有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、梦金园珠宝首饰有限公司、山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂、烟台国大萨菲纳高技术环保精炼有限公司、贺利氏招远贵金属材料有限公司、灵宝金源铜辉精炼股份有限公司、沈阳造币厂、有研亿金新材料股份有限公司、北京达博有色金属焊料有限公司、浙江宏达金属冶炼有限公司、福达合金材料股份有限公司、福建紫金矿业集团公司、长城金银精炼厂、成都天泽贵金属有限公司、云铜集团冶炼总厂、贵研铂业股份有限公司、昆明泛亚有色金属交易所、金川有色金属公司、白银有色金属公司等三十家单位。

3、起草标准意见稿

2012年12月14日，在昆明市云安会都酒店召开GB/T 4134-2003《金锭》修订工作讨论会,由起草单位共同讨论形成标准征求意见稿。（附：会议纪要）

4、收集、汇总反馈意见

《金锭》标准征求意见稿和“《金锭》国家标准修订征求意见反馈表”于2013年3月1日在“中国有色标准质量信息网”公告，截止2013年10月1日,共收到21家企业49条反馈意见。（附：《金锭》国家标准修订征求意见反馈汇总表）

5、组织相关企业专家讨论形成标准预审稿

2011年12月14日在昆明讨论建议修订的GB/T 4134-2003《金锭》国家标准内容。2012年10月20日，由全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会组织，在青岛市召开了GB/T 4134—2003《金锭》（计划号：20121144-T-610）修订工作任务落实会。2013年04月09日由上海期货交易所组织，在期交所召开了GB/T 4134-2003《金锭》修订讨论会。2013年04月16日由全国有色金属标准化技术委员会组织，在荆州召开了GB/T 4134-2003《金锭》标准修订讨论会。2013年06月20日由全国有色金属标准化技术委员会组织，在西宁祥云山水酒店召开了GB/T 4134-2003《金锭》标准修订预审会。（附：会议纪要和预审稿）

6、 经过初审会的审查，并修改完善，形成标准送审稿

年　月　日形成送审稿，送有色标委会审查

# 四、 标准修订的主要内容

本标准与GB/T 4134—2003《金锭》标准（以下简称原标准）相比主要作了如下修改。

## （一） 范围

将原标准“1条款 范围”的内容修订为“本标准规定了金锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）。

本标准适用于以各种含金原料生产的金锭。该产品主要用于金融领域、珠宝饰品、电子材料等行业”。

理由：使本标准规定的内容及适用范围更加准确。

## （二）　规范性引用文件

更新了规范性引用文件，以“GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定”代替GB/T 8170—1987《数值修约规则》和GB/T 1250《极限数值的表示和判定方法》。

理由：新的国家标准已将两标准合并为一个标准。

## （三） 要求

1、将原标准3.2.1条款化学成份（见表2）作如下（见表3）修改：

表2

表3

（1） 删除原标准IC-Au99.995牌号Si杂质元素含量要求。

理由：目前Si含量的测定采用GB/T 11066-10 钼蓝光度法,由于该方法分析周期长和成本较高的原因,企业较少检测，且调研用户也未提及Si杂质元素含量偏高对下游产品的影响。为减少采标成本，减轻企业负担，删除Si杂质元素含量要求是适宜的。

（2）增加原标准IC-Au99.995牌号Sb杂质元素含量要求，要求其含量不大于0.001%。

理由：金锭中Sb杂质元素含量高，在拉金线过程中容易断线。增加Sb杂质元素含量要求，符合金锭高端市场的用金需求。

（3） 增加原标准IC-Au99.995、IC-Au99.99、IC-Au99.95和IC-Au99.50牌号杂质含量总和要求，要求杂质含量总和不大于0.005%、0.01%、0.05%、0.5%。

理由：标准规定IC-Au99.995和IC-Au99.99牌号金的测定采用的是减量法，由于生产原料的复杂性，生产工艺控制的原因以及人为掺假因素，金锭产品中可能存在原标准3.2.1条款（表3）要求以外的其它杂质元素的情况，仅检测（表3）所列杂质元素进行减量，不能完全保证金主量达到所规定的要求。因此，增加IC-Au99.995和IC-Au99.99牌号金锭杂质含量总和的要求是必要的。

（4） 删除原标准IC-Au99.99牌号Si、As、Sn杂质元素含量要求。

理由：①国际上黄金交易的主要平台LBMA只对金主量提出要求，对杂质不做要求；②调查发现，我国金锭中Si、As、Sn含量普遍较低，用户较少提及Si、As、Sn含量高低对产品质量的影响；③Si、As、Sn的测定费时费力，因环境改变或影响（如Si的测定）检测结果的复现性较差。为减少采标成本，减轻企业负担，删除杂质元素Si、As、Sn分析测定要求，有利于标准的执行。

（5）将原标准IC-Au99.99牌号的Ｃu杂质元素含量要求由0.002%修改为0.0015%。

理由：通过调研了解到，金锭中Ｃu杂质元素含量偏高，对金锭高端用户产品质量影响较大。统计分析我国21家生产企业近三年金锭中铜含量对标国内外相关标准情况（见表4）。将原标准IC-Au99.99牌号杂质元素含量要求规定为0.0015%是符合市场要求的，能够兼顾用户和生产商的利益，也有利于生产企业的长远发展。

表4   21家企业金锭Ｃu含量与国内外标准的比较表

注：国外标准数据来源于《金银精炼技术和质量监督手册》

2、将原标准3.2.2条款“IC-Au99.995、 IC-Au99.99、 IC-Au99.95牌号的金含量（质量分数）是以100%减去表中规定的杂质实测值的总和而得。”修改为“3.2.2  IC-Au99.995、IC-Au99.99牌号，金质量分数是以100%减去表中杂质实测质量分数所得。  3.2.3  IC-Au99.95和IC-Au99.50牌号金质量分数可由直接测定法获得。3.2.4  金锭杂质含量超标，降至相应的牌号。”

理由：细化相关要求，更加明确各牌号之间的关系以及牌号划分的依据。

3、将原标准3.2.3条款“需方如对化学成分有特殊要求时，可由供需双方协商确定”修改为：“3.2.5 金锭杂质要求包括但不限于表1所列元素,需方如对化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定”。

理由：特别强调金锭标准化学成分表的使用不限于所列元素，一方面，可以规避金锭中掺入标准中未规定的其他杂质元素（例如铱元素），可能带来的市场风险。另一方面兼顾了需方的特殊要求。

4、将原标准3.3.1条款“金锭锭形为长方梯形或长方体”修改为：“金锭呈长方形锭状、梯形锭状”。

理由：能够进一步规范产品外型标准，利于识别、包装、运输、交易。

5、将原标准3.3.2条款“每块金锭重：1kg、3kg、12.5kg或其他规格”修改为：“金锭外形尺寸和重量要求如表2所示。”（外形尺寸和重量见表5）

表5

理由：增加金锭外形尺寸要求和锭重范围要求，能够规范企业的产品生产、交付和使用。

6、删除原标准3.3.3 金锭重以单锭为单位按GB/T 8170规定修约到0.1g。

理由：要求不明确，在标准4.3条款中重作规定“金锭锭重的检验应使用相应准确度的器具进行检查,结果表示到：1kg规格和3kg规格为0.01克，12.5kg规格为0.1克。”

7、删除原标准3.3.4条款“供需双方可协商生产其他规格的金锭。”

理由：由于我国黄金交易的特殊性，没有标准规定外其它规格金锭的交易。

8、将原标准3.4.3条款“不允许有浇铸切口以外的其他机械加工的痕迹。”修改为“3.4.3 不允许有浇铸切口和锭面标识以外的明显机械加工的痕迹。”

理由：由于金锭表面必须有相关标识内容，原标准的规定未将机械加工锭面标识排除在外。

## （四）  试验方法

1、将原标准4.1条款“金锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T 11066规定进行”修改为“4.1  金锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T 11066规定进行，IC-Au99.995、IC-Au99.99牌号应先对金的主含量进行直接测定，只有在金的主含量超出化学分析方法的测定上限时，方可采用测定杂质的减量方法确定金的主含量；当需方提出其他要求时，由供需双方协商确定试验方法。”

理由：直接采用减量法测定，很难保证IC-Au99.995、IC-Au99.99牌号金主量。所以，仲裁方法中明确规定先对主量进行测定，达到上限，方可再按GB/T 11066测定，这样可以保证金主量达到牌号要求。

2、增加“4.2 金锭锭形的检验应使用相应准确度的器具进行检查”和“4.3 金锭锭重的检验应使用相应准确度的器具进行检查,结果表示到：1kg规格和3kg规格为0.01克， 12.5kg规格为0.1克。”

理由：补充金锭交易的相关规定，明确计量要求。

## （五）　检验规则

1、将原标准5.2条款组批“金锭应成批提交检验，每批应由同一牌号或同一炉次的金锭组成。”

修改为“金锭应成批提交检验，每批应由同一原料生产批次或同一炉次的金锭组成。”

理由：由于同一牌号金锭产品，非同一原料生产或同一炉次浇铸而成，其内在品质会存在一定的差异。

2、将原标准5.4条款“仲裁取样方法”修改为“化学成分的仲裁取样、制样方法。”

理由：进一步准确描述5.4条款规定内容。

3、将原标准“5.5.1条款　化学成分检验结果的数值修约，按 GB/T 8170 中第 3 章的规定进行。修约后的数值判定按GB/T l250 中的规定进行。5.5.2条款 表面质量检验结果与本标准3.4条不符时，该锭判为不合格。5.5.3条款 化学成分与本标准3.2条不相符时，该批判为不合格。”修改为“5.5.1  化学成分与本标准3.2.1条不相符时，该批判不合格。5.5.2  重量和外形尺寸检验结果与本标准3.3.2条或4.3条不符时，该锭判不合格。5.5.3  表面质量检验结果与本标准3.4条不符时，该锭判不合格。”

理由：补充和完善条款内容。

## （六）　标志、包装、运输、贮存和质量证明书

1、将原标准6.1标志条款“每块金锭表面应浇铸或打印年号、批号、重量、商标和牌号。”修改为“每块金锭表面应浇铸或打印批号、商标、牌号等标志。”

理由：在满足交易要求的同时，减少标识内容的重复。

# 五、 标准水平分析

与国内GB/T 4134-2003《金锭》标准相比，修改后的标准更具体明析，更符合国内生产厂家、用户和贸易商利益要求，利于推广应用。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术指标选定、检验项目的设置等符合现行法律、法规及相关性的国家标准或行业标准。

# 七、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

# 八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

可向生产厂家、用户和贸易商推荐采用本标准。

# 十、废止现有有关标准的建议

GB/T 4134—2003《金锭》。

# 十一、其他应予说明的事项

无

# 十二、 致谢

本标准在修定过程中得到了----------有限公司的大力支持和帮助，在此表示感谢！

《金锭》标准编制组

# Text boxes

意见稿公布征求意见和收集反馈意见

图1 标准编制工作程序示意图

批稿、征求意见、发布

初审会审查、修改形成送审稿

预审会审查并修改，形成初审稿

修改并形成征求预审稿

开讨论会、现场调研征求意见

数据对比、分析、反馈意见汇总

现场调研、编制意见稿

初步确定修改内容及数值范围

编制工作计划

资料调研