GB/T 4135-201X《银锭》标准

编制说明

二〇一四年十月

目  录

1. 任务来源及必要性	1

1.1 任务来源	1

1.2 标准编制的必要性	1

1.3 标准编制的意义和目的	1

2 标准编制的原则、方法和技术依据	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.3 技术路线和工作步骤	2

3.编制过程及主要工作内容	4

3.1 编制过程	4

3.2 主要工作内容	4

4. 标准修订的主要内容	5

4.1 名称	5

4.2 范围	5

4.3 规范性引用文件	6

4.4 要求	6

4.5 试验方法	8

4.6 检验规则	8

4.7 标志、包装、运输、贮存和质量证明书　	9

5. 标准水平分析	9

5.1采用国际标准和国外先进标准的程度	9

6. 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	9

7. 重大分歧意见的处理过程和依据	9

8. 标准作为强制性或推荐性标准的建议	9

9. 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）	9

10. 废止现有有关标准的建议	9

11. 其他应予说明的事项	9

12. 致谢	10

《银锭》编制说明

# 1. 任务来源及必要性

## 1.1 任务来源

根据国家标准化管理委员会国标委综合[2012]50号文《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》和全国有色金属标准化技术委员会有色标字【2012】28号文《关于转发2012年国家、行业标准制（修）订的通知》的要求，江西铜业股份有限公司（以下简称江铜）负责GB/T 4135-2002《银》国家标准的修订任务。并由云南铜业股份有限公司、乾坤精炼厂、长城造币厂、山东招远黄金、北京有色金属研究总院、上海金属期货交易所、北京航空材料研究院、长春黄金研究院、北京有研亿金公司、紫银矿业集团公司、徐州浩通新材料科技股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、成都天泽贵金属有限公司、北京矿冶研究总院、银川集团有限公司、湖北大冶有色金属公司、北方铜业股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所等起草，标准性质为推荐性行业标准。项目起止时间为2012年10月～2014年10月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.1.1 负责修起草单位情况

江铜成立于1979年，为目前中国最大的阴极铜生产商，产能位居世界前三，在铜以及相关有色金属领域，拥有勘探、采矿、冶炼、加工为一体的完整产业链，并通过对贸易、金融、物流等相关资源的有效整合，构成领先于国内同行的发展优势；为国内铜精矿自给率最高的公司，是国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，黄金、白银、硒、碲、铼等稀贵金属和硫化工的重要生产基地；拥有八家矿山（含权益），五家冶炼厂，六家铜加工企业，三家稀散金属生产单位，一家稀土公司，以及财务公司、金瑞期货公司、国际贸易公司、物流公司等增值服务体系。2008年，实现了主要资产的整体上市，并建立了以事业部制为基本框架的现代管理体制和运行机制，2012年江铜实现销售收入1753亿元，位列福布斯世界500强排行第414位。

## 1.2 标准编制的必要性

GB/T 4135-2002《银》标准在行业中应用近十年，对银的生产、贸易、使用过程，起到了很好的规范引导作用。但随着银冶炼原料的复杂性，银锭产品中杂质含量种类及其实测值的变化，银锭加工应用企业对银质量要求的变化，GB/T 4135-2002《银》存在定义太宽，部分内容已不适应市场要求，有必要对《银》标准进行修订，更好的兼顾各方的利益。

## 1.3 标准编制的意义和目的

通过本标准的修订、发布、实施，推广和应用将进一步明确银锭标准，有利于规范市场，具有可操作性，更利于生产厂家、用户和贸易商对银锭的生产、交易，具有重要的经济效益和社会效益。

# 2.标准编制的原则、方法和技术依据

## 2.1 编制原则

2.1.1　本标准格式按照GB/T 1.1-2000标准要求编写，并符合行业标准编写模板的要求。

2.1.2　在编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、分析方法可行的原则。

2.1.3　修订的标准有利于产品的进出口，同时起到规范市场的作用。

2.1.4　修订的标准切实可行，具有可操作性。

5.1.5　修订标准充分考虑生产厂家、用户和贸易商的意见和建议。

## 2.2 编制依据

2.2.1　银含量和杂质元素指标主要依据生产工艺的实际水平及客户的技术等级要求来制定。

2.2.2 《银锭》国家标准修订征求意见反馈表

2.2.3 《银锭》国家标准修订调研纪要

2.2.4 《银锭》国家标准修订讨论会会议纪要

3.2.5　GB/T 4135—2002《银》。

3.2.6　GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3.2.7　GB/T llO67 银化学分析方法。

3.2.8　LBMA(伦敦黄金市场协会)银锭交易规则要求。

3.2.9  ASTM B 413-97a(2008) 精炼银（美国标准）

3.2.10  OCT 6836-80银及银合金牌号(前苏联)

3.2.11  JISH 2141-1964银锭（日本）

## 2.3 技术路线和工作步骤

2.3.1 技术路线

本标准制定采用国际、国内资料调研、对银锭生产、贸易、使用、检测的典型企业现场调研、研讨相结合的方式开展标准资料的收集与整理工作，其中以现场调研和各单位反馈意见为主，相关企业讨论和专家研讨为辅。在广泛调研的基础上完成标准和标准编制说明的意见稿、预审稿、初审稿和送审稿。本标准制定的技术路线见图1。

2.3.2 工作步骤

根据上述技术路线，本标准编制的具体工作步骤如下：

（1）制定标准编制的工作计划；

（2）开展国内、外资料的调研、收集与整理工作；

（3）展开标准编制工作讨论，初步确定标准框架；

（4）在调研考察、检测分析的基础上编制标准意见稿；

（5）在“中国有色标准质量信息网”公告《银锭》标准征求意见稿和“银锭国家标准修订征求意见反馈表”；

（6）收集汇总调查反馈意见；

（7）现场调研与讨论“标准征求意见稿”相结合，对意见稿进行修改，形成“标准预审稿”。

（8）初审审查并修改，形成标准送审稿。

（9）参加标准审定会，形成标准报批稿。

# 3.编制过程及主要工作内容

## 3.1  编制过程

标准编制过程的进度和主要工作内容见表1。

表1 编制进度和主要工作内容

| 时间进度 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2012.11 | 成立《银锭》国家标准修订起草编写组； （附： 会议纪要） |
| 2012.12 | 在青岛召开《银锭》标准修订讨论会； （附： 会议纪要） |
| 2013.1～2013.3 | 初步调研与讨论会相结合，形成标准征求意见稿，并在中国有色标准质量信息网”公告标准征求意见稿和“银锭国家标准修订征求意见反馈表”； （附：征求意见稿和征求反馈意见表） |
| 2013.1～2013.7 | 调研，广泛搜集生产厂家、用户和贸易商对标准的修改意见。同时征集主要生产厂家银锭产品中杂质含量的种类及其实测值，以查定国内银锭主要杂质元素的种类及其含量，为标准修订杂质元素要求提供依据。 （附： 调研纪要和反馈意见表） |
| 2013.8 | 根据调研情况与反馈意见相结合，形成预审稿，向标委会提交； （附：预审稿） |
| 2013.9～2014.9 | 由标委会安排多方进行多次讨论、依据专家意见反复修改，最终形成审定稿； （附：审定稿） |
| 2014.10 | 组织专家审定，并根据专家意见修改形成报批稿。（附：报批稿） |

## 3.2 主要工作内容

本标准编制的主要工作内容包括国内、外标准的收集与整理，通过技术调研、讨论会等多种渠道广泛收集生产厂家、用户和贸易商对GB/T 4135-2002《银》的修订意见。起草标准意见稿、预审稿和标准编制说明。

3.2.1 国内技术资料的收集与整理

收集国内、外《银锭》的技术规范、行业标准、企业标准、技术要求等技术资料；进行技术资料的归类与总结，为制定本标准作参考。收集国内的银锭中各元素含量指标，为编制标准作参考。

3.2.2 对国内部分银锭生产厂家、加工使用企业、贸易企业、金银制品检验单位进行实地调研。

2013年3月至6月间，全国有色金属标准化技术委员会贵金属分会组织了由多家单位参加的调研活动，调研活动主要就现行标准版本的使用情况、建议修改内容以及对主起草单位提交的征求意见稿广泛听取意见，并现场进行交流考察。调研活动涉及：上海黄金交易所、上海华通铂银交易市场、国家金银制品质量监督检验中心（上海）、上海期货交易所、河南豫光金铅股份有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、金利冶炼有限责任公司、湖南鑫达银业股份有限公司、郴州金贵银业股份有限公司、富春江冶炼厂、荆门格林美新材料有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、梦金园珠宝首饰有限公司、山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂、烟台国大萨菲纳高技术环保精炼有限公司、贺利氏招远贵金属材料有限公司、灵宝金源铜辉精炼股份有限公司、沈阳造币厂、有研亿金新材料股份有限公司、北京达博有色金属焊料有限公司、浙江宏达金属冶炼有限公司、福达合金材料股份有限公司、福建紫金矿业集团公司、长城金银精炼厂、成都天泽贵金属有限公司、云铜集团冶炼总厂、贵研铂业股份有限公司、昆明泛亚有色金属交易所、金川有色金属公司、白银有色金属公司等三十家单位。

3.2.3起草标准意见稿

2012年10月20日，在青岛市召开了GB/T4135—2002《银》修订工作任务落实会,由起草单位共同讨论形成标准征求意见稿。　（附：会议纪要）

3.2.4 收集、汇总银锭反馈意见

《银锭》标准征求意见稿和“《银锭》国家标准修订征求意见反馈表”于2013年3月1日在“中国有色标准质量信息网”公告，公告后收到19家企业69条反馈意见。（附：《银锭》国家标准修订征求意见反馈汇总表）

3.2.5　组织相关企业专家讨论形成标准预审稿

2012年10月20日，由全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会组织，在青岛市召开了GB/T4135—2002《银锭》《20121169-T-610银锭》修订工作任务落实会。2013年04月09日由上海期货交易所组织，在上海期货交所召开了GB/T 4135《银锭》修订讨论会。2013年04月16日由全国有色金属标准化技术委员会组织，在湖北荆州召开了GB/T 4135《银锭》标准修订讨论会。2013年06月20日由全国有色金属标准化技术委员会组织，在西宁祥云山水酒店召开了GB/T 4135《银锭》标准修订预审会。（附：会议纪要和预审稿）

3.2.6 经过初审会的审查，并修改完善，形成标准送审稿

年　月　日形成送审稿，送有色标委会审查（附：送审稿）

# 4. 标准修订的主要内容

本标准与GB/T 4135—2002《银》标准（以下简称原标准）相比主要作了如下修改。

## 4.1名称

将原标准名称“银”修改为“银锭”同时删除原标准中与“粒状银、棒状银”相关的内容。

理由：由于市场交易的主体是银锭，且银粒已有行业标准，因此，将名称修改为银锭明确标准的主旨为“银锭”，避免定义太宽。

## 4.2范围

将原标准“1条款　本标准规定了银的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书。本标准适用于以各种含银原料生产银。该产品主要用于电气、电子工业、照相业、珠宝装饰业等。”修订为“本标准规定了银锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书、订货单（或合同）。本标准适用于以各种含银原料生产银锭。该产品主要用于电子材料、感光材料、珠宝饰品以及金融领域。”

理由：使本标准规定的内容及适用范围更加准确。

## 4.3规范性引用文件

更新原标准范性引用文件，以“数值修约规则与极限数值的表示和判定”代替GB/T 8170—1987《数值修约规则》和GB/T 1250-1989《极限数值的表示和判定方法》为引用文件。

理由：新的GB/T 8170国家标准已将GB/T 8170—1987《数值修约规则》和GB/T 1250-1989《极限数值的表示和判定方法》合并为一个标准。

## 4.4要求

4.4.1　在原标准3.1条款产品分类中增加IC-Ag99.995牌号，并在3.2条款增加其化学成份要求。（见表2）

表2

理由：增加IC-Ag99.995牌号及杂质含量要求，能够满足部分高端用户的需求，引导银锭的高端市场，为银锭生产和应用企业提供一种选择。

4.4.2　将原标准3.2.1条款化学成份（见表3）作如下（见表2）修改。

表3

4.4.2.2  将原标准IC-Ag99.99牌号中Cu限量不大于0.003%修改为不大于0.002%。

理由：在函调和现场调研中，银加工企业对IC-Ag99.99牌号银锭中Cu的含量提出加严要求，理由是铜含量过高影响其产品质量。根据收集到的我国部分企业2010年至2012年生产银锭的化学成分与国内外标准比较（见表4）。修改Cu限量不大于0.002%，符合我国银锭中Cu含量的高质量情况，满足银加工企业的需求，符合市场要求，可有效促进企业创新发展。

表4

4.4.2.3  将原标准IC-Ag99.99牌号中Te含量不大于0.0005%，修改为Te含量不大于0.0008%。

理由：标准修订小组函调和现场调研结果显示（见表5），我国部分企业2010年至2012年银锭含Te最高为0.174%，平均含量为0.00144%；前苏联（OTC 6836-80）银锭标准对CP99.99牌号中Te不作要求；日本（JISH 2141-1964）银锭标准对银锭1级99.99牌号中Te不作要求。与国外同类标准比较，原标准对Te含量要求过严，标准质量过剩，参与调查企业能达到原标准Te含量要求的企业只有86.6%左右。对Te含量作出修改，更符合国内银锭产品质量现状，利于企业发展。

表5

表5

4.4.2.4  将原准IC-Ag99.99牌号中Se含量不大于0.0005%，修改为Se含量不大于0.0008%。

理由：标准修订小组函调和现场调研结果显示（见表6），我国部分企业2010年至2012年银锭含Se最高为0.035%，平均含量为0.00033%；前苏联（OTC 6836-80）银锭标准对CP99.99牌号中Se不作要求；日本（JISH 2141-1964）银锭标准对银锭1级99.99牌号中Se不作要求，与国外同类标准比较，能达到原标准限量要求的企业只有86.6%左右。对Se含量作出修改，更符合国内银锭产品质量现状，利于企业发展。

表6

4.4.2.5  将原标准3.2.1条款备注“注1: IC-Ag99.99、IC-Ag99.95牌号，银质量分数是以100%减去表中杂质实测质量分数所得。IC-Ag99.90牌号银质量分数是直接测定。注2：铅系统回收银IC-Ag99.99牌号中的铋质量分数可不大于0.001%”修改为“注1：IC-Ag99.995、IC-Ag99.99 和IC-Ag99.95牌号，银质量分数是以100%减去表中杂质实测质量分数所得。IC-Ag99.90牌号银质量分数是直接测定。注2：银锭杂质含量超标，降至相应的牌号。注3：银锭杂质要求包括但不限于表1所列元素。”

理由：将不同系统生产的银锭化学成份杂质含量统一，消除原标准中因银锭的生产系统和原料不同，对银锭化学成份杂质含量要求不一致的情况，使质量要求更加统一、严密。更加明确各牌号之间的关系以及牌号划分的依据。满足生产厂家、贸易商和用户的各方面共同利益，实现市场流通银锭化学成份的统一性。

4.4.3　将原标准3.3.1条款“银呈长方形锭状、梯形锭状、棒状或呈粒状”修改为“银锭呈长方形锭状、梯形锭状。”

理由：进一步规范产品外型标准，利于识别、包装、运输、交易。

4.4.4　将原标准3.3.2条款“每块银锭重:15kg±1kg、25kg±1kg、32kg±1kg、37kg±1kg或其他规格；每袋银粒重20kg±1kg，25kg±1kg或其他规定”修改为“银锭外形尺寸和重量要求如表2，特殊要求由供需双方协商确定”（银锭外形尺寸和重量要求见表7）。同时，删除原标准3.3.4条款“供需双方协商可生产其他规格的银”和将原标准3.3.3条款“银锭重以单锭为单位按GB/T 8170规定修约到0.1g”调整至4.3条款

表7

| 规格 | 长(mm） | 宽(mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 kg | 365±20 | 135±20 | 15±2 |
| 30kg | 正面 | 290±30 | 150±25 | 30±4 |
|  | 底面 | 255±50 | 108±25 |  |

理由：明确15kg、30kg银锭规格要求，方便生产、使用和贸易，起到规范市场的作用。

4.4.5　将原标准3.4.2条款“银锭顶端缩坑不得大于:长10mm，宽3mm，深5mm”修改为“30kg银锭顶端缩坑不得大于:长12mm，宽12mm，深12mm”。将原标准3.4.3条款“银锭顶端切口高度不得超过端面5mm”修改为“15kg银锭顶端切口高度不得超过端面5mm。”

理由：修订小组调研结果显示，我国15kg银锭生产主要采用平模浇铸和立模浇铸补头或切头两种方式，银锭顶端缩坑基本不存在；我国30kg银锭生产采用平模浇铸，没有切口，但银锭锭面缩坑难以达到原标准要求。原标准对15kg银锭和30kg银锭两种不同规格银锭的区别要求不够明确，修改后，进一步明确15kg和30kg银锭表面质量要求，更符合不同银锭表面质量情况，利于生产、贸易。

## 4.5  试验方法

4.5.1　将原标准4.1条款“银化学成分的仲裁方法按GB/T 11067的规定进行，银中Pd、Te、Se的仲裁按供需双方认可的方法进行。”修改为“银锭化学成分的仲裁方法按GB/T 11067的规定进行，银锭中Se、Te的仲裁按供需双方认可的方法进行。”

4.5.2  将原标准4.2条款“银的物理规格用相应精度的检测器具进行检验”修改为“银锭外形尺寸的检验应使用相应准确度的器具进行检查。”

4.5.3  将原标准4.3条款“银的外观质量用目视检测”修改为“银锭单重的检验应使用相应准确度的器具进行检查,结果表示到0.1克。”

理由：“试验方法”的修改，明确银锭物理规格和表面质量的检测工具，使标准更具规范性。

## 4.6　检验规则

4.6.1　在原标准“5.5条款检验结果的判定”子项中增加“物理规格检验结果与本标准3.3条不符时，该锭判为不合格”条款。

4.6.2　将原标准5.5.3条款“化学成分仲裁结果与本标准3.2条不符时，该批判为不合格。”修改为“5.5.1 化学成分测定结果与本标准3.2条不符时，该批判为不合格。”

4.6.3　将原标准5.5.2条款“表面质量检验结果与本标准3.4条不符时，按锭或袋判为不合格”修改为“物理规格检验结果与本标准3.3条不符时，该锭判为不合格。”

4.6.4　将原标准5.5.3条款“化学成分检验结果的数值修约，按GB/T 8170中第3章的规定进行;修约后的数值的判定按GB/T 1250中5.2.2的规定进行”修改为“重量及表面质量检验结果与本标准4.3条或3.4条不符时，该锭判为不合格。”

理由：“检验规则”的修改，明确银锭的化学成份、物理规格、重量和表面质量的检验方法和判定标准，减少贸易过程的争议，使标准更具规范性，可操作性。

## 4.7　标志、包装、运输、贮存和质量证明书

4.7.1　删除原标准“6.2.1条款　银锭用木箱包装、内衬防潮纸。经供需双方协议，银锭也可不包装或采取其他方式包装”和“6.2.2  银粒采用双层工业用塑料袋包装(内层用聚乙烯，外用防潮聚丙烯袋)。如需方对银粒包装有其他要求，可由供需双方商定”。将原标准6.2条款“包装”修改为“银锭的包装方式由供需双方确定。”

理由：降低贸易包装成本，符合国内银锭贸易包装要求。

# 五、 标准水平分析

## 5.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

与国内GB/T　4135—2002《银》标准相比，修改后的标准更具体明析，更符合国内生产厂家、用户和贸易商利益要求，利于推广应用,与国际标准相比,达到了国际先进水平。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术指标选定、检验项目的设置等符合现行法律、法规及相关性的国家标准或行业标准。

# 七、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

# 八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

可向生产厂家、用户和贸易商推荐采用本标准。

# 十、废止现有有关标准的建议

GB/T　4135—2002《银》。

# 十一、其他应予说明的事项

无

# 十二、 致谢

本标准在修定过程中得到了----------有限公司的大力支持和帮助，在此表示感谢！

# Text boxes

意见稿公布征求意见和收集反馈意见

图1 标准编制工作程序示意图

批稿、征求意见、发布

初审会审查、修改形成送审稿

预审会审查并修改，形成初审稿

修改并形成征求预审稿

开讨论会、现场调研征求意见

数据对比、分析、反馈意见汇总

现场调研、编制意见稿

初步确定修改内容及数值范围

编制工作计划

资料调研